规格：铝靶 直径450*厚度12mm 纯度:99.999%或以上

介绍：本款靶材由高纯金属铝制成，纯度一般在99.99%~99.9999%之间，绑定在铜背板上，常用于光学镜头及镜头盖板，手机盖板玻璃及背板，以及各种装饰镀膜及硬化膜。